圓德資訊股份有限公司

#### TOP SYNDER INFORMATION CORPORATION

台北市信義區松山路540巷3弄2號1樓

- TEL：﹝02﹞2346-1888 FAX：﹝02﹞2346-0888

- 高雄市前鎮區中山二路91號16 F-5

- TEL：﹝07﹞338-1300 FAX：﹝07﹞338-7449

## E-Mail:synder@ms6.hinet.net

- Synlube HP-860

| 特點： |  |
| --- | --- |
| ＊高粘度指數，高附著力。 ＊抗極壓、耐剪力、抗震動負荷。 ＊合成不積碳、耐高溫。 ＊極寬高低溫範圍(-55℃ TO +220℃) ＊極優自動油封、防塵入侵。 ＊極優潤滑穩定性，內聚力強。 用途： HP-860是種全功能多用途鋰基合成潤滑脂，能抵抗外來水氣、蒸氣、 化學、酸鹼之侵蝕、仍能保持極優潤滑性，鋼鐵、石化、紡織、染整、礦業、水泥、窯業。玻璃等重化工工業之振動、輸送、烤箱、高爐之軸承，鏈條及通風設備。均能提供最佳潤滑狀態，確保連續運轉，減少停車損失，降低生產成本。 TEST： ###### Soap base Complex lithium Color Opague buff Drop point Above + 280℃ NLGI 2 Corrosion resistance IP 220 O，O rating Oil separation IP 121 wt﹪ 1.7 Shere of use -55℃ To + 220℃ Fluid component Synthetic oil Kinematic viscosity IP 71 @40℃ 145.0 @100℃ 23.1 Viscosity index 141 |  |