圓德資訊股份有限公司

#### TOP SYNDER INFORMATION CORPORATION

台北市信義區松山路540巷3弄2號1樓

- TEL：﹝02﹞2346-1888 FAX：﹝02﹞2346-0888

- 高雄市前鎮區中山二路91號16 F-5

- TEL：﹝07﹞338-1300 FAX：﹝07﹞338-7449

## E-Mail:synder@ms6.hinet.net

SUPER MOLY GREASE

本潤滑脂為含有高品質之二硫化鉬(Molybdenum Disulfide)之多效潤滑脂，質地均勻細緻，融點高，能確保在高磨擦和震動負荷下減低磨耗，適用於封閉、預填之轎車底盤軸承以及作業嚴重之車輛和各種工業應用，具有下列特點：

- 儲存中極為安定。

- 耐水性佳。

- 防銹性佳，可保護金屬表面。

- 不含環烷酸鉛，各式車輛或工業設備均可使用。

- 殘碳量低，為高溫部位之長效潤滑脂。

- 極佳之抗磨損功能，充份適合嚴苛作業之場合。

M-2及M-3為特殊非皂基系之耐高溫低碳不滴式硫鉬潤滑脂，廣用於重機械、礦山設備，耐溫可達300oC之優秀潤滑脂。

特     性     表       L － 2      L － 3      M － 2      M － 3

NLGI Grade                2           3            2           3

Penetration                260         220          260         230

針入度

Dropping PointoC          250         250         None        None

滴  點oC                                          無          無

Soap Base             A1-complex   A1-complex   Non-soap    Non-soap

皂  基                複合鋁基     複合鋁基     非皂基      非皂基

Color                  Dark Grey    Dark Grey    Dark Grey   Dark Grey

顏  色                   灰黑        灰黑        灰黑        灰黑

MoS2  %wt.               5           5            5           5

二硫化鉬  %wt.